AKRYLIT W

Atsparūs šlapiam šveitimui lateksiniai dažai vidaus darbams

__________________________________________________________

Paskirtis:  atsparūs šlapiam šveitimui (3 klasė pagal LST-EN 13300) lateksiniai dažai skirti sienų ir lubų dažymui patalpų viduje. Dažai labai gerai dengia, leidžia sienoms „kvėpuoti“, lengvai dažomi, optiškai maskuoja paviršiaus trūkumus. Nudažyti paviršiai pasižymi maloniu akiai matiškumu.

Privalumai:

  - atsparūs šlapiam šveitimui,

  - didelė išeiga,

  - labai gerai dengia,

  - sniego baltumo,

  - nevarvantys.

Spalva				sniego baltumo

Plėvelės išvaizda 					matinė

Klampumas,  Brookfildo RTV, 20(2(C, [mPas]			4000÷8000

Tankis, 20(0,5(C, [g/cm3]		 	iki 1,6

Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio]			ne mažiau 50,0

Atsparumas šlapiam šveitimui  pagal EN 13300			3 klasė

Sluoksnių skaičius				1-2

Plėvelės džiūvimo laikas 23(±2°C temp.				2 val.

Sekantis sluoksnis (23(±2°C temp.)				po 2 val.

Dažymo būdas	                                          		voleliu, teptuku, purkštuvu

Išeiga (vienam sluoksniui)	 	iki 14 m2/l  priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo

Skiediklis                                                                                                 vanduo

Naudojimas

1. Paviršiaus paruošimas

• Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas, nedulkėtas, nesutrūkinėjęs, gerai sukibęs su pagrindu.

• Pašalinti klijinių dažų likučius, paviršių nuplauti vandeniu.

• Emulsiniais dažais dažytus paviršius nuriebalinti nuplaunant plovimo priemonių vandeniniu tirpalu.

▪ Pašalinti blogai su pagrindu sukibusią senų emulsinių dažų plėvelę, paviršių išlyginti.

• Naujai tinkuotus ir stipriai vandenį geriančius paviršius (gipsinio tinko, gipso kartono plokščių, nedažytus paviršius) nugruntuoti gruntu Aquagrunt Koncentrat. Paviršiaus įgeriamumo suvienodinimui naudoti gruntinius dažus Unicryl. Sunkiai pašalinamus nešvarumus ir riebalines dėmes izoliuoti dėmes izoliuojančia priemone Renostyl Plus.

2. Dažymas

• Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

• Dažoma teptuku, voleliu arba purkštuvu 1-2 sluoksniais. Dažant pirmą sluoksnį gaminį galima skiesti   įpilant iki 5% vandens (pagal tūrį).

• Sekantis sluoksnis dažomas neskiestais dažais išdžiūvus pirmajam.

3. Papildoma informacija

• Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 4 savaičių nuo tinkavimo darbų pabaigos.

• Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki + 30°C, sąlyginis oro drėgnumas neviršyti 70%.

• Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.

• Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

Galiojimo terminas:  36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje. Nesušaldyti.

Produkto subkategorija – 1.1.1/VDM (1.1.a pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Prekybinė pakuotė: 1L, 3L, 5L,10 L.

# Text boxes

TECHNINIS APRAŠYMAS