TECHNINIS APRAŠYMAS

VONIA ir VIRTUVĖ (lazienka & kuchnia) –

drėgmei atsparūs lateksiniai dažai

Paskirtis:   hidrofobiniai, atstumiantys vandenį, atsparūs šlapiam šveitimui (3 klasė pagal LST-EN 13300) emulsiniai dažai skirti sienų ir lubų dažymui drėgnose patalpose su padidinta pelėsio atsiradimo rizika: kepyklose, skalbyklose, virtuvėse, dušo patalpose ir pan. Panaudota aukštos kokybės polimerinė dispersija įtakoja geresnį dažų plėvelės mechaninį atsparumą, ji yra elastinga, tvirta, atspari vandeniui, o atitinkami užpildai ir priedai užtikrina reikiamą sienų „kvėpavimą“. Dažų plėvelė ilgam apsaugota nuo grybelio veikimo.

.

Privalumai:

  - atsparūs šlapiam šveitimui,

  - užtikrina teisingą paviršių mikroventiliaciją,

  - gerai dengia,

  - atsparūs drėgmei,

  - hidrofobiniai – atstumia vandenį,

  - apsaugoti nuo grybelio ir pelėsio atsiradimo ant nudažyto paviršiaus.

Spalva			balta

Plėvelės išvaizda 				matinė

Klampumas Brookfield RVT, 202C, [mPas]	7000÷9000

Tankis, 200,5C, [g/cm3]			1,48÷1,55

Nelakių medžiagų kiekis, [% svorio]	≥ 57,0

Sluoksnių skaičius			2

Plėvelės džiūvimo laikas 232C temp.,

oro drėgnumas 50 %:

- sausa palietus                         			      	po 30 min

- sekantis sluoksnis					po 2h

Dažymo būdas	                                                voleliu, teptuku, purkštuvu

Išeiga (vienam sluoksniui) 	                                         iki 12 m2/l priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo,

šiurkštumo  bei dažymo būdo

Skiediklis                                 			  	vanduo

Naudojimas

1. Paviršiaus paruošimas

• Pašalinti klijinių dažų likučius, paviršių nuplauti vandeniu.

▪ Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias plėveles.

• Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas, be įtrūkimų, gerai sukibęs su pagrindu.

• Stipriai geriančius paviršius nugruntuoti giluminiu gruntu Aquagrunt koncentrat.

• Paviršiaus įgeriamumo suvienodinimui naudoti gruntinius dažus UNICRYL.

• Vandens nubėgimų ir kitas sunkiai uždažomas  dėmes padengti dažais RENOSTYL PLUS.

• Emulsiniais dažais dažytus paviršius nuriebalinti nuplaunant vandens ir plovimo priemonių mišiniu. Išdžiovinti.

▪ Įtrūkimus ir nelygumus išlyginti tinku arba glaistu.

2. Dažymas

• Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

• Dažant pirmą sluoksnį dažus galima skiesti įpilant iki 5% vandens (pagal tūrį).

• Kitas sluoksnis dažomas neskiestais dažais išdžiūvus pirmajam,  praėjus ne mažiau 2 val. po pirmo sluoksnio nudažymo (esant +20C temperatūrai)..

3. Papildoma informacija

• Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 3-4 savaičių nuo tinkavimo darbų užbaigimo.

• Dažyti galima kai dažomo paviršiaus ir aplinkos temperatūra yra nuo +5°C iki + 30°C, oro drėgnumas neviršija 80%.

• Žema aplinkos temperatūra ir aukštas oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką.

• Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.

• Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

Galiojimo terminas: 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje.

Produkto subkategorija – 1.1.1/VDM (1.1.a pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 30 g/l.

Prekybinė pakuotė: 1L, 3L, 5L, 10 L