Paskirtis:

Skirti pramoninės ir gyvenamosios statybos objektų apsaugai nuo ekstremalių atmosferos poveikių, architektūrinių paminklų konservavimui. Dažų plėvelė pasižymi hidrofobinėmis savybėmis (apsaugo sienas nuo vandens), atspari nešvarumams ir dulkėms. Naudojami tinkuotų, plytų bei struktūriniu tinku dengtų paviršių dažymui. Juos galima naudoti senų, dažytų silikoniniais,  silikatiniais arba emulsiniais dažais, paviršių perdažymui bei apšiltinimo sistemose. Nenaudoti gelžbetoninių paviršių dažymui.

Produkto savybės:	- labai gerai praleidžia vandens garus,

- labai atsparūs atmosferos poveikiui,

- labai atsparūs nešvarumams ir dulkėms,

- estetiška plėvelės išvaizda,

- labai atspari plėvelė lietaus vandens prasiskverbimui.

Spalva:  balta ir spalvinama Color Pro sistemoje pagal NCS ir RAL katalogus.

Plėvelės išvaizda: matinė.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,65 ÷ 1,75 |
| Klampumas Haake 23±1oC, [dPa·s] | Gamyklinė norma | 36,0 ÷ 44,0 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] |  | 3 |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC [h] |  | po 6 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min.[% tūrio] | EN ISO 3251 | 55,0 |
| Blizgesys | EN 1062-1 | Matinis (G3) |
| Rekomenduojamas sausos plėvelės storis, [µ] | EN 1062-1 | > 100 ≤ 200 (E3) |
| Dalelių dydis [µ] | EN 2062-1 | < 300 vidutinis (S2) |
| Vandens garų pralaidumas | EN ISO 7783-2 | Sd<0,14 [m] Didelis, klasė 1 (V1) >150[g(m2·d)] |
| Vandens pralaidumas | EN 1062-3 | ≤ 0,1 Mažas, klasė 3 (W3) |
| Klasifikacija | EN 1062-1 | G3,E3, S2,W3,A0 |

Produkto subkategorija – 1.1.3/VDM (1.1.c pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 40g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 40 g/l.

Galiojimo terminas: 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min. | Anga min. Nr. | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco St Max 495 | 160 190 | 213 517 621 | 60 | - | Reguliuoti slėgį |
| Graco Ultra Max 695 | 80-120 | 319LL 419LL | 60 | - | Dažus išvoluoti |

Išeiga:  iki 7 m2/l  vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2.

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, švarus, nuriebalintas, kibus, nesutrūkinėjęs, be biologinės kilmės, druskų  arba rūdžių dėmių.

Nedažyti paviršiai:  Naujus tinkuotus arba stipriai vandenį geriančius paviršius nugruntuoti gruntu Sigma Siloxan Fix arba Synfix.

Dažyti paviršiai: emulsiniais dažais dažytus paviršius nuvalyti, nuriebalinti nuplaunant plovimo priemonėmis, išdžiovinti ir esant reikalui (geriančius paviršius) nugruntuoti gruntu Sigma Siloxan Fix arba Synfix.

Dažymas:

Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima po 3-4 savaičių. Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti ir, esant reikalui, skiesti įpilant iki 3 proc. vandens (pagal tūrį). Dažyti 2 sluoksniais. Sekantis sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam.

Papildoma informacija:

Dažymo ir džiūvimo metu aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti  tarp +5° ir +30°C , oro drėgnumas neviršyti 75%.  Įrankius plauti vandeniu. Žema temperatūra ir didelis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 10 L.  ____________________________________________________________