Paskirtis		Specialios paskirties dažai vidaus darbams. Jais galima dažyti mineralinio tinko, betono, gipso, gipso kartono, struktūrinio tinko, stiklo audinio arba kitus dažomus tapetus bei anksčiau emulsiniais dažais dažytus paviršius. Į dažų sudėtį įeinantys sidabro  jonai naikina ant dažų plėvelės nusėdusias sveikatai pavojingas bakterijas ir tuo pačiu pagerina higieninius patalpų parametrus.

Dažai skirti sienų bei lubų dažymui patalpose, kurioms keliami aukšti higieniniai reikalavimai: ligoninėse, operacinėse, stomatologijos ir gydytojų kabinetuose,  maisto perdirbimo įmonėse, ikimokyklinėse įstaigose. Jais rekomenduojama dažyti ir gyvenamųjų patalpų, kuriose gali būti didesnis bakterijų ir mikrobų kiekis (miegamųjų, vonios, virtuvės) sienų ir lubų paviršius.

Dažų plėvelė  pasižymi aukštu atsparumu šlapiam šveitimui, dideliu dengiamumu. Kartu Sigma Immun yra nepriekaištingai higieniškas oro atžvilgiu, nes jame nėra tirpiklių. Dažai neapsaugo pagrindo (pvz. tinko) nuo mikroorganizmų jame dauginimosi.

Produkto savybės		 - itin atsparus nešvarumams;

- labai atsparus šlapiam šveitimui (1 klasė pagal LST-EN 13300);

- atsparus dažniausiai naudojamoms dezinfekcijos priemonėms;

- optimali plėvelės apsauga nuo bakterijų;

- antibakterinis poveikis testuotas nepriklausomoje laboratorijoje „Industrial

Microbiological Service Ltd“ Anglijoje;

- neturi skiediklių;

- technologija E.L.F.

- bekvapiai.

- gerai dengia;

Spalva		Balta. Galimas tonavimas pastelinėmis spalvomis pagal NCS katalogą.

Plėvelės išvaizda		šilko matiškumo.

Techniniai parametrai

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Klampumas Haake 23±1C, [dPas] | gamyklinė | 44-55 |
| Tankis 20±0,5oC, min. [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,27 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC, [h] | PN-C-81519 | 2 h |
| Sekantis sluoksnis, [h] |  | po 4 h |
| Nelakių medžiagų kiekis, min.[% svorio] | EN ISO 3251 | 53,0 |
| Baltumo laipsnis, min [%] (baltam) | CIE | 90 |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | EN ISO 13300 | 1 klasė |
| Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis [μ] | EN ISO 2808 | 140 |
| Granuliacija [μ] | EN ISO 13300 | Smulki iki 100 |
| Blizgesys | EN ISO 13300 | Matinis |
| Kontrastingumo koeficientas (dengiamumas) | EN ISO 13300 | Klasė 2 kai 7 m2/l |

Produkto subkategorija – 1.1.1/VDM (1.1.a pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 30g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 1 g/l.

Galiojimo terminas			12 mėnesių nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai                          		Voleliu, teptuku arba purkštuvu.

Purkštuvas

| Įrenginys | Slėgis min. [BAR] | Anga | Filtras [MESH] | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco St Max 495 / Ultra Max 695 | 160-180 | 617/817 | 30 | 3-5% | nėra |

Išeiga          			8-10 m2/l  vienu sluoksniu priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis	2

Paviršiaus paruošimas		Dažomi paviršiai turi būti švarūs, sausi, tvirti. Pašalinti klijinių dažų likučius, pagrindą

nuplauti. Emulsiniais dažais dažytus paviršius nuriebalinti nuplaunant.

Naujai tinkuotus ir kitus geriančius paviršius nugruntuoti gruntu Aquagrunt arba Sigmafix Universal. Paviršių įgeriamumo ir spalvos suvienodinimui naudoti gruntinius dažus UNICRYL.

Pelėsio paveiktus paviršius nuvalyti dezinfekuojančiais preparatais.

Dažymas	Prieš dažymą dažus gerai išmaišyti. Esant reikalui skiesti įpilant iki  5% vandens. Dažyti 2 kartus. Sekantį sluoksnį dažyti išdžiūvus pirmajam.

Po darbo įrankius plauti vandeniu.

Papildoma informacija 		Naujus cementinius-kalkinius tinkus dažyti po 4 savaičių.

Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė  įgyja po 4 savaičių.

Dažyti kai aplinkos ir pagrindo temperatūra yra tarp +5 ir + 30°C, oro drėgnumas neviršija 80%.

Produktas neatsparus šalčiui. Sandėliuoti ir transportuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas			10L.  ____________________________________________________________