Paskirtis: Nanotech sistemos dažai  skirti namų fasadų renovacijai ir dažymui. Sudėtyje esančių nanodalelių dėka dažai atsparūs nešvarumams ir tinka objektų dulkėtoje aplinkoje dažymui.  Sistema rekomenduojama ir gelžbetoninių konstrukcijų dekoratyviniam bei apsauginiam dažymui. Kartu su Nanotech Flex sudaro įtrūkimus padengiančią sistemą (aukščiausia A5 klasė pagal EN 1062-7, įtrūkimai iki 2,5 mm).

Privalumai:       - atsparūs nešvarumams,

- didžiausias atsparumas atmosferos veiksniams,

- labai gerai sukimba su paviršiumi,

- puikiai padengia įtrūkimus.

Spalva: balti ir spalvinami kompiuterinėje sistemoje Color PRO.

Plėvelės išvaizda:  matinė.

Techniniai duomenys

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Klampumas Brookfieldo 20±2oC, min [mPas] | EN ISO 2555 | 388 |
| Tankis 20±0,5oC, [g/cm3] | PN-EN ISO 2811-1 | apie 1,31 |
| Plėvelės džiūvimo laikas w 23±2oC, [h] | PN-C-81519 | 3 |
| Sekantis sluoksnis, [h] |  | po 24 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min, [% tūrio] | EN ISO 3251 | 48,0 |
| Baltumo laipsnis [%], min (baltiems) | CIE | 88,4 |
| Blizgesys | EN 1062-1 | Matiniai (G3) |
| Sausos plėvelės storis [μ] | EN 1062-1 | 200-400 (E4) |
| Grūdėtumas [μ] | EN 1062-1 | <100 Smulkus (S1) |
| Vandens garų pralaidumo koeficientas | EN ISO 7783-2 | Sd 0,69 [m ] Vidutinis, klasė 2 (V2) |
| Vandens pralaidumas [kg/(m2 · h0,5)] | EN 1062-3 | ≤ 150[g/(m2 . d)] > 15[g/(m2 . d)] Vidutinis, klasė 2 (V2) |
|  |  | 0,07 Mažas, klasė 3 (W3) |
| Vandens dvideginio pralaidumas Sd [m] | EN 1062-6 | Sd 200 [m] (C1) |
| Klasifikacija | EN 1062-1 | G3, E4, S1, V2, W3, A2, C1 |

Produkto subkategorija – 1.1.3/VDM (1.1.c pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 40g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 40 g/l.

Galiojimo terminas:	              24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo būdas: 		               voleliu, teptuku, purkštuvu.

Rekomenduojami įrenginiai:

| Įrenginys | Spaudimas min. [BAR] | Optimali anga | Filtras [MESH] | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco Ultra Max 695 ir didesni | 150 -170 | 517, 621 | 100, 60 | 0-15% | Skiedimas priklauso nuo spalvos konsistencijos |
| Wagner PS 22 | 200 | 517 519 621 | 60 | 10-15% | Skiedimas priklauso nuo spalvos konsistencijos |
| Wagner PS 30 | 160-200 | 517 519 621 | 60/100 | - | - |

Išeiga:	iki 3 m²/l  vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo, šiurkštumo ir naudojamos sistemos.

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius:	2.

Paviršiaus paruošimas:

● Paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas, nesutrūkinėjęs, gerai sukibęs su pagrindu, be cheminės arba biologinės kilmės dėmių.

● Pašalinti blogai su pagrindu sukibusias senų dažų plėveles.

● Anksčiau emulsiniais dažais dažytus paviršius nuriebalinti nuplaunant vandeniniu plovimo priemonių tirpalu.

● Cementiniu tinku tinkuoti paviršiai turi būti „išsistovėję“.

● Naujai tinkuotus ir stipriai vandenį geriančius paviršius nugruntuoti gruntu Akrylit 3000 grunt koncentrat arba Universaliu gruntu (prekybinis ženklas Dekoral Professional).

● Dulkančius bei silpnus paviršius nugruntuoti paviršius sustiprinančiu tirpikliniu gruntu Akrogrunt 3000.

● Sutrūkinėjusius paviršius padengti specialiu gruntu Nanotech Flex.

● Dažant spalvotais, o ypač intensyvių ir tamsių spalvų dažais, paviršių nugruntuoti preparatu „BLOKER“.

Dažymas:

● Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima pasibaigus karbonizacijos procesui.

● Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

● Priklausomai nuo naudojamos sistemos, dažus galima skiesti įpilant 10-15% vandens (pagal tūrį).

● Sekantis sluoksnis dažomas po 24 valandų.

● Pirmas 3 valandas po nudažymo saugoti paviršių nuo lietaus ir intensyvių saulės spindulių.

Sutrūkinėjusių paviršių dažymas

Sistema A1 (pagal EN 1062-7), įtrūkimų dydis < 100µm, esant 23°C:

Pirmas sluoksnis: gruntas,

Paskutinis sluoksnis: Nanotech Fasada 450g/m2.

Sistema A2 (pagal EN 1062-7), įtrūkimų dydis < 250µm, esant -10°C:

Pirmas sluoksnis: Nanotech Fasada atskiesta 10-15%, 250g/m2,

Paskutinis sluoksnis: Nanotech Fasada 450g/m2.

Sistema A3 (pagal EN 1062-7), įtrūkimų dydis < 500µm, esant -10°C:

Pirmas sluoksnis: Nanotech Flex atskiestas 10%, 300g/m2,

Paskutinis sluoksnis: Nanotech Fasada 450g/m2.

Sistema A4 (pagal EN 1062-7), įtrūkimų dydis < 1250µm, esant -10°C:

Pirmas sluoksnis: Nanotech Flex 500g/m2,

Paskutinis sluoksnis: Nanotech Fasada 450g/m2.

Sistema A5 (pagal EN 1062-7), įtrūkimų dydis < 2500µm, esant -10°C:

Pirmas sluoksnis: Nanotech Flex 800g/m2,

Paskutinis sluoksnis: Nanotech Fasada 450g/m2.

Norint pasiekti elastingumo klasę A5 naudoti Sigma Siloxan tinklelį.

Papildoma informacija:

● Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +5°C iki + 25°C, sąlyginis oro drėgnumas neviršyti 80%.

● Visas savo savybes dažų plėvelė įgyja po 3 savaičių nuo nudažymo.

● Kai kurioms nestandartinio dengiamumo spalvoms, nurodytoms spalvinimo mašinos kompiuterinės duomenų bazės, būtina naudoti nurodytą gruntinį sluoksnį.

● Spalvinant skirtingų partijų dažus atspalviai gali nežymiai skirtis. Vienam paviršiui būtina naudoti tos pačios partijos dažus, arba skirtingų partijų dažus sumaišytus tarpusavyje. Galimus pataisymus atlikti „šlapias ant šlapio“.

● Prieš dažant prašome patikrint ar spalva visose talpose atitinka užsakytą.

● Įrankius plauti vandeniu iš karto po darbų užbaigimo.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje. Nesušaldyti.

Prekybinė pakuotė: 10 L.