Paskirtis:

Skirti gyvenamųjų patalpų, viešbučių, ofisų, prekybinių patalpų, restoranų, ekspozicijų salių, teatrų ir kitų reprezentacinių objektų  sienų dekoratyvinei apdailai. Ypač efektyviai atrodo „metalik“ dažais dažyti stiklo tapetai, labai lygūs dažymui skirti paviršiai,  struktūriniai dažai ir struktūrinis tinkas. Jais galima dekoruoti netinkuotus ir neglaistytus keramzitbetonio blokelių paviršius.

Produkto savybės:	- metalik efekto,

- labai atsparūs šlapiam šveitimui.

Spalva:  spalvinami (36 spalvos pagal specialų Sigmulto Metallic katalogą). Matoma plėvelės spalva priklauso nuo žiūrėjimo kampo ir apšvietimo tipo. Pvz. spalva MT 20, priklausomai nuo anksčiau minėtų sąlygų, gali keisti atspalvį nuo S1030-R80B iki S4030-R80B pagal NCS.

Plėvelės išvaizda: metalik.

Techniniai parametrai:

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Tankis 20±0,5oC [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 1,06 ÷ 1,08 |
| Klampumas Haake 23±1oC, [dPa·s] | Gamyklinė norma | 55,0 ÷ 65,0 |
| Plėvelės džiūvimo laikas 23±2oC [h] |  | 3 |
| Sekantis sluoksnis 23±2oC [h] |  | po 4 |
| Nelakių medžiagų kiekis, min. [% tūrio] | EN ISO 3251 | 23,0 |
| Atsparumas šlapiam šveitimui | EN 13300 | 1 klasė |

Produkto subkategorija – 1.1.12/VDM (1.1.l pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 200g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 200 g/l.

Galiojimo terminas: 9 mėnesiai nuo pagaminimo dienos

Dažymo metodai: Teptuku, voleliu, purkštuvu.

| Įrenginys | Slėgis min. | Anga min. Nr. | Filtras | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco Ultra Max 795 | 120 | 410 FFT | 60 | 5% | Naudoti antgalį FFT |
| Graco HVLP 4900 | II | 3 (1,33mm) | krepšys | 20% | - |
| Wagner Wall Perfect | 0,7 | 2 mm | - | 40% | - |
| Wagner PS 30 | 170 | 513 | 100 | 5% | Naudoti Fine finish |

Išeiga:  iki 14 m2/l  vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių kiekis: 2-3.

Paviršiaus paruošimas:

Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas, nedulkantis, lygus, vienodo įgeriamumo. Dažant nepakankamai sausus ir nevisiškai sukietėjusius paviršius gali pasikeisti dažų atspalvis. Paviršių taisymui nenaudoti kalkių turinčių medžiagų. Naujai dažomus arba geriančius paviršius nugruntuoti Sigmafix Universal. Alkidiniais dažais nudažytus paviršius pašiaušti šlifavimo popieriumi ir nugruntuoti gruntu Sigma Renomat. Emulsiniais dažais nudažytus paviršius nuriebalinti nuplaunat plovimo priemonėmis, klijiniais – pašalinti dažus ir pagrindą nuplauti vandeniu. Paruošti paviršiai turi būti lygūs ir jų įgeriamumas vienodas visame plote.

Dažymas:

Lygių paviršių: dažyti voleliu galima iki 1m2 ploto paviršius. Dažyti 2-3 sluoksniais, viena kryptimi. Didesnius paviršius dažyti purkštuvu.

Struktūrinių paviršių: iki 3 mm struktūrinius paviršius dažyti 2 kartus voleliu. Grubesnius struktūrinius paviršius dažyti plokščiu teptuku 1 sluoksniu.

Stiklo tapetų: nudažyti paviršių Sigmatex Superlatex arba Sigmacryl Universal dažais, nuspalvintais pagal Sigmulto Metallic atspalvį. Dažai pagerina Sigmulto Metallic dekoratyvinį efektą ir sumažina jo sąnaudas. Dažyti voleliu 2 sluoksnius Sigmulto Metallic.

Įrankius  plauti vandeniu.

Papildoma informacija:

Sigmulto Metallic gerai sukimba tiek su porėtais paviršiais, tiek plovimui atspariais dažais ir „nelaidžias“ senų alkidinių dažų paviršiais, tačiau dėl kondensato susidarymo nuo „nelaidžių“ paviršių Sigmulto Metallic gali atsisluoksniuoti. Todėl Sigmulto Metallic nerekomenduojama naudoti ant „nelaidžių“ paviršių (pvz. seni alkidiniai dažai) patalpose, kur gali susidaryti kondensatas (virtuvė, vonia). Cementiniu-kalkiniu tinku tinkuotus paviršius dažyti galima po 3-4 savaičių nuo tinkavimo darbų užbaigimo. Dažymo metu dažomo paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti tarp +5°C ir +30°C, oro drėgnumas neviršyti 85%. Nedirbti esant labai mažam sąlyginiam oro drėgnumui. Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė įgyja po 4 savaičių. Žema temperatūra ir didesnis oro drėgnumas prailgina džiūvimo laiką. Gaminys neatsparus šalčiui. Sandėliuoti aukštesnėje negu 0°C temperatūroje, sausose ir vėsiose patalpose.

Fasavimas: 3 L.  ____________________________________________________________