Paskirtis: skirti betoninių grindų dažymui patalpų viduje ir išorėje. Jais rekomenduojama dažyti gamybinių ir prekybinių patalpų, namų laiptinių, sandėlių, garažų, rūsių ir panašių patalpų betonines grindis. Dažai pagerina estetinę išvaizdą ir padeda išlaikyti grindis švaresnėmis. Nerekomenduojama dažyti maistinių rūgščių veikiamose vietose.

Privalumai:       - labai gerai sukimba su paviršiumi,

- plėvelė atspari detergentų, mineralinės alyvos, dyzelino bei trumpalaikiam benzino poveikiui,

- patvarūs,

- galima naudoti patalpų išorėje (kartu su Akrogrunt 3000),

- atsparūs trinčiai,

- gerai dengia.

Spalva: spalvinami pagal RAL ir NCS katalogus (atskiros spalvos).

Plėvelės išvaizda:  matinė.

Techniniai duomenys

| Rodiklis | Norma | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Klampumas Brookfieldo 20±2oC, [mPas] | EN ISO 2555 | 1500 ÷ 3000 |
| Tankis 20±0,5oC, [g/cm3] | PN-EN ISO 2811-1 | 1,2 ÷1,35 |
| Plėvelės džiūvimo laikas w 23±2oC, [h] | PN-C-81519 | 5 |
| Sekantis sluoksnis 23°±2oC, oro drėgnumas 50%, [h] |  | po 8 |
| Nudažytos dangos eksploatavimo pradžia |  | po 72 val. |
| Nelakių medžiagų kiekis, min, [% tūrio] | EN ISO 3251 | 66,0 |
| Atsparumas trinčiai, min [kg/µ] | PN-C-81516 | 0,5 |
| Pliūpsnio temperatūra, min [°C] | EN ISO 1523 | 23 |
| Rekomenduojamas šlapios plėvelės storis vienam sluoksniui [μ] | EN ISO 2808 | 100 |

Produkto subkategorija – 1.1.9/TDM (1.1.i pagal 2004/42/EB). Lakiųjų organinių junginių (LOJ) ribinė vertė 500g/l (nuo 2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte – 500 g/l.

Galiojimo terminas:	              24 mėnesiai nuo pagaminimo dienos.

Dažymo būdas: 		               voleliu, teptuku, purkštuvu.

Rekomenduojami įrenginiai:

| Įrenginys | Spaudimas min. [BAR] | Optimali anga | Filtras [MESH] | Skiedimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graco Ulta Max 695 ir didesnis | 160 | 519 621 | 60 | 0-5% | - |
| Wagner PS 22 | 200 | 519 621 | 60 | 0-5% | - |

Išeiga vienam sluoksniui:	iki 10 m²/l  priklausomai nuo pagrindo šiurkštumo ir įgeriamumo.

Rekomenduojamas sluoksnių skaičius:	2.

Paviršiaus paruošimas:

● Paviršius turi būti tvirtas, švarus, „kibus“, sausas, nesutrūkinėjęs.

● Naujai betonuotus paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių kietėjimo normalioje aplinkoje.

● Pašalinti anksčiau dažytų dangų blogai su pagrindu sukibusias plėveles. Patikrinti anksčiau dažytų dangų sukibimą su Litbet dažais.

● Lauke esančias betonines dangas prieš dažymą nugruntuoti gruntu Akrogrunt 3000 (prekybinis ženklas Dekoral Professional).

● Anksčiau akriliniais arba alkidiniais dažais dažytas dangas nuplauti plovimo priemonių vandeniniu tirpalu, padidinti sukibimą pašiaušiant šlifavimo popieriumi.

Dažymas:

● Prieš naudojimą gaminį gerai išmaišyti.

● Dažant pirmą sluoksnį gaminį būtina skiesti įpilant iki 15% skiediklio EKO-1 (pagal tūrį).

● Sekantis sluoksnis dažomas išdžiūvus pirmajam, ne anksčiau kaip po 8 val., neskiestais dažais.

Papildoma informacija:

● Naujai betonuotus paviršius dažyti galima po 4 savaičių nuo betonavimo darbų pabaigos.

● Dažymo ir džiūvimo metu paviršiaus ir aplinkos temperatūra turi būti nuo +10°C iki + 30°C, sąlyginis oro drėgnumas neviršyti 80%.

● Nedažyti paviršių kaitinant saulei, naudoti atitinkamas uždangas.

● Įrankius plauti  skiedikliu alkidiniams gaminiams iš karto po darbų užbaigimo.

● Dažymo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo.

● Pilną mechaninį atsparumą dažų plėvelė įgyja po 7 dienų. Atsargiai eksploatuoti nudažytą paviršių galima po 3 dienų.

● Pirmą savaitę po nudažymo nerekomenduojama dangos plauti vandeniu.

● Žema temperatūra ir didelis oro drėgnumas prailgina dažų plėvelės džiūvimo trukmę.

● Kai  kurių spalvų atspalvis gali nežymiai skirtis nuo pavyzdžio. Vienos plokštumos dažymui naudoti tos pačios partijos produktą.

Sandėliuoti ir transportuoti originalioje sandarioje pakuotėje 00C ÷ +300C temperatūroje.

Prekybinė pakuotė: 1 ir 5 L.