Techniniai duomenys

# Nr. 01

Išleidimo data: 2010m. sausis

Domalux Capon Extra

Surišantis gruntinis modifikuotas nitro lakas

| Paskirtis | Skirtas medinių grindų, parketo gruntavimui. Lakas suriša laisvas medienos daleles, pagerina poliuretaninių lakų sukibimą su lakuojamu paviršiumi. |
| --- | --- |
| Privalumai | - neleidžia tamsėti medienai, - sumažina viršutinio lako sunaudojimą, - greitai džiūsta, - bespalvis. |
| Spalva | bespalvis |
| Išeiga | 10-12 m2 /l vienam sluoksniui, priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo ir šiurkštumo |
| Rekomenduojamas sluoksnių skaičius | - - teptuku, voleliu - - parketine glaistykle |
| Dažymo metodas | Voleliu, teptuku, parketine glaistykle |
| LOJ kiekis | Produkto subkategorija – 1.1.8/TDM (1.1.h pagal 2004/42/EB direktyvą). Lakiųjų organinių junginių ribinė vertė 750 g/l (2010m). Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte - 750 g/l. |

| Techniniai parametrai | Norma | Vertė |
| --- | --- | --- |
| Sluoksnių skaičius | --------------------------- | 1-2 |
| Sekančio sluoksnio lakavimas po valandų [h] | ---------------------------- | 4 |
| Džiūvimo laikas 20C temperatūroje, [h] | ---------------------------- | 4 |
| Tankis 20±0,5C, [g/cm3] | EN ISO 2811-1 | 0,85 |

Gamintojas: PPG Deco Polska Sp.z o.o

| Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex”. Kaunas: Partizanų 15b, tel. 771700, faks. 312285; Vilnius: Linkmenų 35a, tel. 2153022; Klaipėda: Sandėlių 13, tel. 381188 | Gamintojas pasilieka teisę keisti duomenų lapo informaciją be išankstinio įspėjimo. Pasikeitus duomenų lapo informacijai, ankstesnis techninių duomenų lapas netenka galios. |
| --- | --- |

| Pagrindo paruošimas | Lakuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, nušlifuotas 180-240 numerio šlifavimo popieriumi, gerai nuvalytos dulkės. Senų lakų plėveles nuvalyti iki medžio. |
| --- | --- |
| Lakavimas | Prieš lakavimą laką gerai išmaišyti pakuotėje. Lakuoti voleliu arba teptuku 1 sluoksniu, parketine glaistykle – 2 sluoksniais. Išdžiūvusią plėvelę po 4 valandų (esant 20°C temperatūrai) nušlifuoti 240 numerio šlifavimo popieriumi, kruopščiai nuvalyti dulkes. Taip paruoštą paviršių lakuoti poliuretaniniais lakais Domalux, vadovaujantis konkretaus lako gamintojo nurodymais. Gruntuojant parketine glaistykle šlifavimas nėra būtinas. |
| Lakavimo sąlygos | Laikytis lakavimo nurodymų. Nelakuoti purškimo būdu. |
| Papildoma informacija | Lakavimo darbus turi atlikti profesionalas. Lakavimo metu naudoti individualias apsaugos priemones. Lakavimo ir džiūvimo metu patalpas vėdinti kol neliks specifinio kvapo. Tuo metu patalpose neturi būti vaikų, nėščių moterų, alergiškų , sergančių kvėpavimo takų ligomis, senyvo amžiaus asmenų. |
|  | Žema temperatūra ir aukštas oro drėgnumas prailgina gruntinio lako džiūvimo laiką. |
| Galiojimo terminas ir laikymo sąlygos | 36 mėnesiai nuo pagaminimo dienos. Sandėliuoti sandariai uždarytoje pakuotėje. |
| Skiediklis | NITROL. |

| Prekybinė pakuotė | 0,5L, 1L, 5L. |
| --- | --- |

Gamintojas: PPG Deco Polska Sp.z o.o

| Platintojas Lietuvoje: UAB „Laurex”. Kaunas: Partizanų 15b, tel. 771700, faks. 312285; Vilnius: Linkmenų 35a, tel. 2153022; Klaipėda: Sandėlių 13, tel. 381188 | Gamintojas pasilieka teisę keisti duomenų lapo informaciją be išankstinio įspėjimo. Pasikeitus duomenų lapo informacijai, ankstesnis techninių duomenų lapas netenka galios. |
| --- | --- |